Отчет ст.-иссл. отд. №1.4 НИЦ-1 ТЭС ОИВТ РАН Колотовой Л.Н. по гранту ФПМУ за 2011-2012г.

Проведено МД моделирование стеклования переохлажденного расплава алюминия при изобарном и изохорном охлаждении. Изучалось влияние скорости охлаждения на «уравнения состояния» аморфного металла. Интервал стеклования определялся по расщеплению второго пика парной корреляционной функции.

Получен численный критерий, соответствующий расщеплению 2 пика парной корреляционной функции – функция S начинает резко возрастать, где S рассчитывается следующим образом:

S=r1r2G(r) - G(r0)dr,

где r0, r1 и r2 определяются из условий G(r0±h) - G(r0)≥0,  G(r1,2)= G(r0) (h - шаг, с которым вычисляется ПКФ). Когда ПКФ далека от расщепления, такие точки вообще отсутствуют и интеграл равен 0. Таким образом, определяется температурный интервал стеклованияT1.

Проведен анализ зависимости коэффициента самодиффузии атомов от температуры в координатах Аррениуса. Можно выделить несколько областей зависимости от температуры. Вид зависимости первый раз изменяется в температурном интервале Т2. Это означает рост энергии активации диффузии при стекловании.

Для изобарного охлаждения проведен анализ числа атомов, имеющих локальное икосаэдрическое окружение. Для их выделения использовался метод анализа общих соседей (CNA). При высоких температурах такие атомы отсутствуют или их количество незначительно отличается от нуля. Но в температурном интервале T3 число атомов, имеющие икосаэдрическое окружение, начинает резко увеличиваться. Аналогичная ситуация наблюдается для всех скоростей охлаждения.

Температурный интервал T1 совпадает с температурными интервалами T2  и T3.  Таким образом, интервал стеклования, определенный по расщеплению второго пика парной корреляционной функции соответствует увеличению числа атомов, имеющих кристаллическое окружение, и энергии активации диффузии.

При высоких скоростях охлаждения  (выше 1012К/с) при постоянном давлении температура стеклования повышается с увеличением скорости охлаждения и удовлетворяет теоретической зависимости, полученной в теоретических работах:

dTdt,

где  - модуль скорости изменения температуры.

При скоростях охлаждения ниже 1012К/с температура стеклования остается практически постоянной при изохорном и изобарном охлаждении.

Исследовано изменение «уравнения состояния» аморфного алюминия при нагревании и последующем охлаждении. Вероятно, гистерезис «уравнения состояния» имеет место из-за различий на молекулярном уровне. Так, например, зависимость числа атомов, имеющих икосаэдрическое окружение, от температуры, в процессе нагревания Ncr (T,+dT/dt) отличается от аналогичной зависимости Ncr (T,-dT/dt) при охлаждении. Меньшему давлению соответствует большее число атомов, имеющих кристаллическое окружение, так как появление такого атома связано с падением давления.

В отличие от фазовых переходов переход в аморфное состояние происходит только при скоростях охлаждения больше критической скорости. Найдены критические скорости охлаждения для изохорного (2,64г/см3) и изобарного (Р≈0) режимов соответствующие появлению в аморфной структуре кристаллической решетки с периодом большим среднего межатомного расстояния из атомов, имеющих локальное икосаэдрическое окружение. Они составляют 12∙1010К/с и 6∙1010К/с соответственно.

Статьи в сборниках

- Колотова Л.Н., Норман Г.Э., Писарев В.В. Молекулярно-динамическое моделирование стеклования переохлажденного расплава алюминия. Сборник трудов 5-й Школы-семинара «Аэрофизика и физическая механика классических и квантовых систем»

Тезисы конференций

- Kolotova L.N., Norman G.E., Pisarev V.V. Vitrification of aluminum melt. Molecular dynamics study. Book of Abstracts XXVII International Conference on Equations of State for Matter, p.30

- Колотова Л.Н., Норман Г.Э., Писарев В.В. Стеклование переохлажденного расплава алюминия. Молекулярно-динамическое моделирование. Сборник тезисов 10ого Российского симпозиума «Проблемы физики ультракоротких процессов в сильнонеравновесных средах»

Выступления по тематике проекта за 2011-2012гг

- Колотова Л.Н., Норман Г.Э., Писарев В.В.  Молекулярно-динамическое моделирование стеклования переохлажденного расплава алюминия. Секция «Физика высокотемпературных процессов» 54-й научной конференции МФТИ

- Kolotova L.N., Norman G.E., Pisarev V.V. Vitrification of aluminum melt. Molecular dynamics study. XXVII International Conference on Equations of State for Matter, March 1-6, 2012, Elbrus, Kabardino-Balkaria

- Kolotova L.N., Norman G.E., Pisarev V.V. Glass transition of aluminum melt. Molecular dynamics study. XVIth Research Workshop «Nucleation Theory and Applications», Dubna, April 1-30, 2012

- стендовый доклад - Kolotova L.N., Norman G.E., Pisarev V.V. Glass transition of aluminum melt. Molecular dynamics study. 12th Lähnwitzseminar on Calorimetry «Interplay between Nucleation, Crystallization and Glass Transition», Germany, Rostock, 10-15 June 2012

- Колотова Л.Н., Норман Г.Э., Писарев В.В. Стеклование переохлажденного расплава алюминия. Молекулярно-динамическое моделирование. 10-й Российский симпозиум «Проблемы физики ультракоротких процессов в сильнонеравновесных средах», Новый Афон, 2-12 августа 2012