Аннотационный отчет

м.н.с. отдела 1.4 НИЦ-1 ТЭС ОИВТ РАН Смирновой Д.Е.

по гранту ФПМУ за 2011-2012 гг.

Цели и задачи исследования: Основной целью представленного проекта являлось изучение структуры и свойств перспективных топливных материалов на основе урана методами атомистического моделирования. В качестве предметов исследования были выбраны сплавы уран-молибден (U-Mo), представляющие собой перспективные топлива для реакторов нового поколения, а также широко применяемый диоксид урана (UO2) и чистый уран (U). Для решения поставленной задачи были созданы новые (а также проанализированы уже существующие, в случае UO2) межатомные потенциалы для U-Mo, UO2, U. С помощью молекулярно-динамических моделей были рассчитаны механические и теплофизические свойства указанных материалов и изучены механизмы образования и диффузии радиационных дефектов различных типов. В ходе анализа полученных результатов была выполнена проверка их соответствия экспериментальным данным (там, где такое сравнение возможно) и предсказаны те свойства топливных материалов, для которых экспериментальные данные отсутствуют.

Результаты работы

1  Исследование механизмов образования и диффузии дефектов в чистом уране.

Механизмы, по которым осуществляется диффузия в чистом уране, на данный момент окончательно экспериментально не прояснены. В представленной работе были построены модели урана, содержащие точечные дефекты (вакансии или междоузлия). Для построенных систем были  рассчитаны энергии образования дефектов указанных типов в чистом γ-уране, а также вычислены коэффициенты диффузии атомов урана по вакансионному и межузельному механизмам в зависимости от температуры. Установлено, что энергия образования межузельного атома в материале оказывается ниже, чем для вакансии (что согласуется с существующими результатами расчетов [1-3]), а коэффициенты диффузии атомов, рассчитанные для модели монокристалла с междоузлием – выше, что позволяет предположить межузельный механизм диффузии урана.

2. Разработка межатомного  потенциала для тройной системы U-Mo-Xe и расчет свойств сплавов U-Mo, чистых U, Mo и Xe

Потенциал межатомного взаимодействия для тройной системы U-Mo-Xe был сконструирован с помощью метода “Согласования по силе” (force-matching method) в рамках модели погруженного атома, которая позволяет учитывать не только парное, но и коллективное взаимодействие атомов. Идея метода заключается в создании потенциала на основании эталонных ab initio данных – межатомных сил, энергий и напряжений, рассчитанных для некоторых эталонных конфигураций с помощью программного кода VASP. Оптимизация потенциальных функций проводится с применением кода potfit. Потенциал позволяет проводить расчеты теплофизических свойств и свойств дефектов в системе. Потенциал сконструирован таким образом, что с его помощью можно выполнять моделирование как двойных и тройных систем (например, U-Mo, Mo-Xe), так и чистых компонентов системы – U, Mo и Xe. Верификация потенциала выполнялась путем расчета большого набора характеристик чистых урана, молибдена, ксенона, а также сплавов урана с молибденом и сравнения полученных результатов с опубликованными результатами экспериментов. Использовались данные о структуре и свойствах чистых компонентов системы и информация о свойствах топливных сплавов U-Mo: тепловому расширению, плотности, структуре. Было выяснено, что потенциал с хорошей точностью  воспроизводит основные характеристики компонентов системы, такие как параметры решетки (отклонение от экспериментально измеренных значений составляет 0 - 2%), упругие постоянные, температуры плавления, кривые сжатия. Кроме этого, он может применяться для моделирования топливных сплавов, содержащих до от ~ 10 до 25 атомных процентов молибдена, а также воспроизводит стабильную структуру упорядоченного соединения U2Mo.

Разработанный потенциал был применен для моделирования сплава U-10Mo, содержащего 10 масс. % (или 21.6 ат. %) молибдена. Была предложена методика построения модели твердого раствора замещения молибдена в уране, позволяющая получить равновесный неупорядоченный раствор заданного состава (с ОЦК структурой). Как было показано с помощью расчета парных корреляционных функций, структура модели U-10Mo близка к исходной высокотемпературной ОЦК структуре чистого урана. Также были проанализированы результаты, полученные при моделировании с потенциалом упорядоченного соединения — интерметаллида U2Mo, содержащего ~ 33 атомных % молибдена. Следует отметить, что при построении потенциала в набор нормировочных данных не была специально заложена информация о структуре и свойствах U2Mo, поэтому в данном случае наблюдается несоответствие модельной структуры реальной. Различие проявляется в искажении оригинальной симметрии кристаллической решетки соединения.

В приготовленных моделях были рассчитаны коэффициенты диффузии атомов U, Mo при наличии в системе единичной вакансии или междоузлия. Результаты молекулярно-динамических расчетов позволяют заключить, что атомы урана в сплаве обладают существенно большей подвижностью, чем атомы молибдена, их участие в диффузионных процессах более заметно. Подобное заключение согласуется с результатами экспериментального измерения взаимной диффузии урана и молибдена [4]. Также результаты моделирования показали, что добавление примеси (молибдена) приводит к уменьшению подвижности междоузлий в материале, по сравнению с чистым ураном.

3 Моделирование топлива UO2

Был проведен обзор опубликованных данных по межатомным потенциалам для UO2 и выполнена их сравнительная верификация; Были выявлены потенциалы, адекватно описывающие структуру и основные свойства диоксида урана: упругие модули, температуру плавления – они изложены в работах Morelon et al [5],  Якуб и др [6] и Поташников и др. [7].

При помощи перечисленных потенциалов были проведены молекулярно-динамические расчеты, ориентированные на исследование поведения радиационных дефектов в UO2. Для этого с каждым из трех выбранных потенциалов была построена серия моделей, содержащих единичный дефект урана или кислорода заданного типа — вакансию или междоузлие. Температуры были заданы в пределах от 600 до 1400 К для моделей с дефектами кислорода, и от 1600 до 2400 К для систем с дефектами урановой подрешетки. В результате выполненных расчетов впервые были получены явно величины коэффициента диффузии кислорода и урана (при наличии в системе единичных дефектов заданного типа), а также коэффициенты диффузии дефектов, в зависимости от температуры, для всех трех выбранных потенциалов. Для проверки из полученных зависимостей были получены энергии миграции Em дефектов и сопоставлены с имеющимися расчетными и экспериментальными данными. Установлено, что рассчитанные Em находятся в хорошем согласии с результатами экспериментальных наблюдений, а также с данными для Em,, полученными с применением других расчетных методик.

1 Xiang S, Huang H and Hsiung L J. Nucl. Mater. 375 (2008) 113-119

2 Beeler B, Deo C, Baskes M and Okuniewski M   J. Phys.: Condens. Matter 24 (2012) 075401

3 Huang K. Metallic Nuclear Fuel Study at University of Central Florida (UCF)

4 Morelon N-D., Ghaleb D., Delaye J-M., Van Brutzel L., Phil. Mag. 83 (2003) 1533

5 Якуб Е.С. и др.: J. Chem. Phys. 127 (2007) 09450824

6 Поташников С.И., Боярченков А.С., Некрасов К.А., Купряжкин А.Я..: Атомная энергетика № 8(52) (2007) 4340

Список публикаций соискателя по тематике проекта за 2011 – 2012 гг.

- Смирнова Д.Е. Разработка потенциалов межатомного взаимодействия для моделирования и прогнозирования свойств ядерных топлив на основе урана. Статья в сборнике трудов всероссийского молодежного конкурса научно-исследовательских работ по фундаментальной и прикладной физике – 2012. сборник трудов, Часть 1. М.: НИИ радиоэлектроники и лазерной техники, 2012, 200 с., ил. ISBN 978-5-4384-0006-6, стр. 85, июнь 2012.

- Смирнова Д.Е., Норман Г.Э. Разработка новых межатомных потенциалов для моделирования структуры и свойств урансодержащих ядерных топлив. Приложение к журналу "Физическое образование в вузах", труды конференции-конкурса молодых физиков под редакцией Н.В. Калачева и М.Б. Шапочкина. Т.18, №1, 2012, ISSN 1609-3143, Издательский дом МФО, 2012 г, стр П8., январь 2012.

- Смирнова Д.Е., Межатомный потенциал для расчета свойств урана в широком диапазоне давлений и температур. VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов», Москва, ИМЕТ РАН, ноябрь 2011, тезисы

- Смирнова Д.Е., Стариков С.В., Стегайлов В.В. Атомистическое моделирование свойств сплавов системы уран-молибден IX Курчатовская молодежная научная школа, Москва, НИЦ Курчатовский институт, ноябрь 2011, тезисы

- Смирнова Д.Е. 54-я научная конференция Московского Физико-Технологического Института “Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук”, Москва, ноябрь 2011, тезисы

- Смирнова Д.Е., Стариков С.В. Разработка новых межатомных потенциалов для моделирования урансодержащих ядерных топлив. Научная сессия НИЯУ МИФИ-2012, Москва, НИЯУ МИФИ, январь 2012, тезисы

- Смирнова Д.Е., Норман Г.Э. Разработка новых межатомных потенциалов для моделирования структуры и свойств урансодержащих ядерных топлив. Конференция-конкурс молодых физиков (конференция, организованная Московским Физическим Обществом), Москва, ФИ им. П.Н. Лебедева РАН, январь 2012, тезисы

- Smirnova D.E. Atomistic simulation of structure and properties of uraniferous nuclear fuels. XXVII International Conference on Equations of State for Matter, Эльбрус, март 2012, тезисы

- Смирнова Д.Е. Исследование структуры и свойств урансодержащих ядерных топлив методами атомистического моделирования. XI Забабахинские научные чтения, Снежинск, апрель 2012, тезисы

- Смирнова Д.Е. Исследование структуры и свойств бинарной системы уран-молибден методами атомистического моделирования. 67-е Дни науки студентов НИТУ МИСиС, сборник тезисов, апрель 2012, Москва, НИТУ МИСиС, стр. 553, тезисы

- Смирнова Д.Е. Исследование диффузии компонентов топливных сплавов уран-молибден методами атомистического моделирования. 10-й Российский симпозиум "Проблемы физики ультракоротких процессов в сильнонеравновесных средах", Новый Афон, август 2012, тезисы

- Smirnova D.E., Starikov S.V., Stegailov V.V. Development of Interatomic Potentials 
 for Pure U and U-Mo System MMM-2012 6-th international conference on multiscale materials modeling, октябрь 15-19, 2012, Сингапур, тезисы

- Smirnova D.E., Kuksin A.Yu., Starikov S.V., Stegailov V.V. EAM potentials for atomistic simulation of pure U and U-Mo alloys NuMat-2012: Nuclear materials conference, октябрь 21-24, 2012, Осака, Япония, тезисы

Промежуточные результаты по теме проекта были представлены соискателем лично в виде докладов на следующих конференциях:

(ноябрь 2011 – ноябрь 2012)

- Smirnova D.E., Starikov S.V., Stegailov V.V. Development of Interatomic Potentials 
 for Pure U and U-Mo System MMM-2012 6-th international conference on multiscale materials modeling, октябрь 15-19, 2012, Сингапур (устный доклад)

- Smirnova D.E., Kuksin A.Yu., Starikov S.V., Stegailov V.V. EAM potentials for atomistic simulation of pure U and U-Mo alloys NuMat-2012: Nuclear materials conference, октябрь 21-24, 2012, Осака, Япония (устный доклад + постер)

- Смирнова Д.Е., Межатомный потенциал для расчета свойств урана в широком диапазоне давлений и температур. VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов», Москва, ИМЕТ РАН, ноябрь 2011 (устный)

- Смирнова Д.Е., Стариков С.В., Стегайлов В.В. Атомистическое моделирование свойств сплавов системы уран-молибден IX Курчатовская молодежная научная школа, Москва, НИЦ Курчатовский институт, ноябрь 2011 (устный)

- Смирнова Д.Е. 54-я научная конференция Московского Физико-Технологического Института “Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук”, Москва, ноябрь 2011 (устный)

- Смирнова Д.Е., Стариков С.В. Разработка новых межатомных потенциалов для моделирования урансодержащих ядерных топлив. Научная сессия НИЯУ МИФИ-2012, Москва, НИЯУ МИФИ, январь 2012 (устный)

- Смирнова Д.Е., Норман Г.Э. Разработка новых межатомных потенциалов для моделирования структуры и свойств урансодержащих ядерных топлив. Конференция-конкурс молодых физиков (конференция, организованная Московским Физическим Обществом), Москва, ФИ им. П.Н. Лебедева РАН, январь 2012 (устный)

- Smirnova D.E. Atomistic simulation of structure and properties of uraniferous nuclear fuels. XXVII International Conference on Equations of State for Matter, Эльбрус, март 2012 (устный)

- Смирнова Д.Е. Исследование структуры и свойств урансодержащих ядерных топлив методами атомистического моделирования. XI Забабахинские научные чтения, Снежинск, апрель 2012 (постер)

- Смирнова Д.Е. Исследование диффузии компонентов топливных сплавов уран-молибден методами атомистического моделирования. 10-й Российский симпозиум "Проблемы физики ультракоротких процессов в сильнонеравновесных средах", Новый Афон, август 2012 (устный)