## Slide 1
Структурные свойства и теплоемкость жидкого углерода:
молекулярная динамика с машинным обучением
Н. Орехов, М. Логунов

## Slide 2
Жидкий углерод: актуальные проблемы

## Slide 4
Gaussian Approximation Potential (GAP-20)
Обучающая выборка ~17000 структур
Жидкий углерод:

## Slide 5
Плотность жидкого углерода
Распределение углов между ковалент. связями
Т=6000 К
Парная корреляционная функция
Т=6000 К
Число атомов 1000-4000
NPT режим
Шаг интегрирования 0.2 фс

## Slide 6
Плотность жидкого углерода: гибридизация атомов
- sp2
- sp
- sp3
Ratom = 2 Å

## Slide 7
Плотность жидкого углерода: наноразмерные полости
Ratom = 2 Å

## Slide 8
Плотность жидкого углерода: наноразмерные полости

## Slide 9
Плотность жидкого углерода: наноразмерные полости

## Slide 10
Плотность жидкого углерода: sp-цепочки
- вероятность, что sp атом
попадет в цепочку длины N
- количество цепочек длины N

## Slide 11
= 0 , если связи между i и j в момент t нет
= 1 , если связь между i и j в момент t есть
Плотность жидкого углерода: sp-цепочки
автокоррелятор для времени жизни ковалентной связи

## Slide 12
Плотность жидкого углерода
= 0 , если связи между i и j в момент t нет
= 1 , если связь между i и j в момент t есть
автокоррелятор для времени жизни ковалентной связи

## Slide 13
Теплоемкость жидкого углерода: изохорный нагрев
T = 5000 -> 6400 K

## Slide 14
Теплоемкость жидкого углерода: изохорный нагрев

## Slide 15
Теплоемкость жидкого углерода: изохорный нагрев
T = 5000 -> 6400 K
NVT расчеты

## Slide 16
T = 5000 -> 6400 K
Теплоемкость жидкого углерода: изохорный нагрев

## Slide 17
Выводы
При относительно низких давлениях (P<1 ГПа) ж. углерод представляется собой трехмерную сеть sp-гибридизованных цепочек атомов. Образование и рост пор в такой фазе не требует серьезных перестроек ковалентных связей. Это приводит к значительным изменениям плотности в узком диапазоне давлений.
Энергия, затрачиваемая на изменение гибридизации атомов при нагреве ж. углерода, может объяснить величину экспериментально наблюдаемой избыточной теплоемкости.