В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «23» октября 2014 г. № 14.607.21.0082 (уникальный идентификатор: RFMEFI60714X0082) с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе №2 в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 выполнялись следующие работы:

- проведение расчета скоростей процессов диффузи.

- разработка  технических решений по включению в технологическую схему разрабатываемой установки устройств, утилизирующих энергию (тепловую энергию и химическую энергию водорода), сопутствующую технологическому процессу получения α-оксида алюминия.

- разработка Эскизной конструкторской документации на экспериментальный образец установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты.

- изготовление экспериментального образца установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты.

- разработка Программы и методик испытаний экспериментального образца установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты.

- проведение испытаний  экспериментального образца установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты.

- получение экспериментальной партии образцов α-оксида алюминия высокой чистоты по требованиям потенциального потребителя.

- проведение строительно-монтажных работ по модернизации системы пульверизации.

- проведение лабораторных исследований полученной экспериментальной партии образцов α-оксида алюминия высокой чистоты у потенциального предприятия-потребителя и  корректировка целевых требований к качеству продукта α-оксида алюминия высокой чистоты.

Основные результаты проекта

Установлен механизм диффузии примесей в кристалле оксида алюминия. Определена энергия активации процесса диффузии примесей. По разработанному методу расчета были получены численные значения коэффициентов диффузии и их температурные зависимости для двух- трех- и четырехвалентных примесей в кристалле αAl2O3 (Mg, Co, Fe, Cd, Ca, Sr, Ba, Ga, In, Yb, Y, Sm, Rh, Ti, Cr, Mo, Sn, Pu). Предложено устройство, содержащее алюмоводный реактор гидротермального окисления и гидропаровую турбину (типа Сегнерова колеса), а также вспомогательные устройства. Изготовлен экспериментальный образец установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты, включающий в себя установку по гидротермальному окислению алюминия, устройства для осушки и грануляции бемита, а также блок вакуумно-термической обработки промежуточного продукта с максимальной производительностью 18 кг за смену. Была получена экспериментальная партия образцов α-оксида алюминия высокой чистоты по требованиям потенциального потребителя. Проведены строительно-монтажные работы, необходимые для модернизации системы пульверизации алюминия. Проведены лабораторные исследования полученной экспериментальной партии образцов α-оксида алюминия высокой чистоты у потенциального предприятия-потребителя и корректировка целевых требований к качеству продукта α-оксида алюминия высокой чистоты. Расчет скоростей процессов диффузии примесей в кристаллической решетке оксида алюминия был выполнен с помощью нового метода расчета. Технические решения по включению в технологическую схему разрабатываемой установки устройств, утилизирующих энергию, сопутствующую технологическому процессу получения α-оксида алюминия были разработаны впервые и не имеют аналогов в мире. Изготовленный экспериментальный образец установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты является уникальным и не имеет аналогов. Полученные результаты соответствуют требованиям к выполняемому проекту. По уровню теоретических исследований и технологических разработок полученные результаты не уступают результатам аналогичных работ, определяющих мировой уровень в данной области.

Работы по Соглашению о предоставлении субсидии от 23 октября 2014 г. №14.607.21.0082 на этапе №2 Плана-графика исполнения обязательств выполнены в установленный срок и полном объеме.  Результаты работ  по Соглашению удовлетворяют его условиям, в том числе условиям Технического задания и Плана-графика исполнения обязательств.