В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 5 июня 2014 г. № 14.607.21.0036 по теме «Проведение исследований в обоснование технических решений для производства высокоэффективных солнечных водонагревательных установок из современных композиционных материалов» с Минобрнауки России в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с 5 июня 2014 г. по 31 декабря 2014 г. выполнены следующие работы:

– проведён аналитический обзор современного состояния исследований и разработок в области создания солнечных водонагревательных установок (СВУ) аккумуляционного типа, в том числе анализ технологий изготовления высокотеплопроводных композиционных материалов;

– выполнены патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96;

– разработаны методические основы численного моделирования гидродинамических процессов и теплообмена в баках-аккумуляторах сложной формы;

– разработана упрощенная математическая модель СВУ аккумуляционного типа;

– проведен расчет по определению оптимальных соотношений площади и объема СВУ с нагрузкой потребителя на основе численного моделирования и упрощенной математической модели установки;

– разработана ЭКД на макеты СВУ аккумуляционного типа для исследования гидродинамических процессов и теплообмена в баке СВУ и исследования эффективности применения селективных покрытий на поглощающей панели из композиционных материалов;

– разработана ЭКД на приспособления для изготовления макетов СВУ аккумуляционного типа;

– изготовлены приспособления для изготовления макетов СВУ;

– изготовлен макет СВУ для исследования гидродинамических процессов и теплообмена в баке установки;

– обоснован выбор и произведена закупка селективных покрытий композиционной поглощающей панели СВУ.

При этом были получены следующие результаты:

Проведён анализ технологий изготовления высокотеплопроводных композиционных материалов. К настоящему времени разработано большое количество методов создания высокотеплопроводных полимерных композитов на основе реактопластов и термопластов с широким диапазоном значений коэффициента теплопроводности. На теплопроводность композита влияют форма и размеры частиц наполнителя, предварительная их обработка, количество наполнителя. Для изготовления тонких листов большой площади из высокотеплопроводного композиционного материала оптимальным является горячее прессование с предварительной обработкой наполнителя.

Разработаны методические основы численного моделирования гидродинамических процессов и теплообмена в баках-аккумуляторах сложной формы, включающие в себя описание уравнений математической модели, постановку начальных и граничных условий, реализацию модели в CFD-пакете Anes. Построенные таким образом расчётные схемы позволяют пользователю пакета Anes выполнить двумерное и трёхмерное моделирование процессов в баке СВУ аккумуляционного типа. Путём сравнения результатов расчёта с применением двумерной и трёхмерной моделей выполнена верификация двумерной модели. Показано её удовлетворительное согласие с трёхмерными расчётами.

В результате численного моделирования удалось показать применимость зонной модели бака-аккумулятора к солнечному водонагревателю аккумуляционного типа, что позволило разработать на её основе упрощённую математическую модель. Последняя позволяет уйти от детального численного моделирования СВУ, резко сократить время счёта и сделать возможным моделирование работы установки в течение длительного промежутка времени (до года) для определения её долговременных характеристик.

Проведён расчет по определению оптимальных соотношений площади и объема СВУ с нагрузкой потребителя. Оптимальными являются ориентация на нагрев за сутки примерно двойного объёма бака-аккумулятора и соотношение объёма бака и площади поглощающей панели СВУ примерно 80 л/м2. Угол наклона СВУ к горизонту на характеристики установки практически не влияет.

Разработана ЭКД на макеты СВУ для исследования гидродинамических процессов и теплообмена в её баке и эффективности применения селективных покрытий на поглощающей панели из композиционных материалов.

Разработана ЭКД на приспособления для изготовления макетов СВУ.

Изготовлены приспособления для изготовления макетов СВУ: формообразующие матрицы и приспособление для приклеивания панели с нагревателями к корпусу макета СВУ для исследования гидродинамических процессов и теплообмена в баке СВУ.

Изготовлен макет СВУ для исследования гидродинамических процессов и теплообмена в баке установки.

Выбраны оптимальные селективные покрытия композиционной поглощающей панели СВУ. В качестве селективных покрытий выбраны металлическая фольга с нанесённым фабричным способом покрытием и селективные краски. Для проведения сравнительных испытаний закуплены образцы покрытий.

На данном этапе работ создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности не предусмотрено.

Состав выполненных работ удовлетворяет условиям Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств. Результаты выполненных работ соответствуют требованиям Технического задания и нормативной документации.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.