В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «24» ноября 2014 года № 14.604.21.0152 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с 24 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года выполнялись следующие работы:

- Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы по воздушно-металлическим источникам тока - не менее 15 научно-информационных источников за период 2009 – 2014 гг. с выбором и обоснованием направления исследований и способов решения поставленных задач.

- Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 по воздушно-металлическим источникам тока за период 2000-2014 гг.

- Обоснование, выбор и приобретение цилиндрической печи для изготовления катодов.

- Разработка принципиальной схемы экспериментального образца батареи на основе цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов.

- Разработка эскизного проекта устройства для формования цилиндрического токосъёма катода.

При этом были получены следующие результаты:

1) В результате проведенного литературного анализа было обосновано и выбрано направление исследований – разработка воздушно-алюминиевых элементов и увеличение энергоёмкости батарей на их основе.

2) Проведенные патентные исследования по воздушно-металлическим источникам тока за период 2000-2014 гг. показали патентную чистоту по разработке батарей на основе цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов.

3) Выполнены работы по обоснованию и выбору цилиндрической печи для изготовления катодов, в результате чего приобретены печи OTF-1200X72 и GSL-1200X43 для обогрева матрицы и пуансона прессформы для изготовления катодов.

4) Разработана принципиальная схема экспериментального образца батареи на основе цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов. Разрабатываемый экспериментальный образец будет обладать следующими характеристиками: удельная энергоёмкость – свыше 350 Вт·ч/кг; удельная мощность – 160 Вт/кг; удельная мощность цилиндрического элемента – не менее 380 Вт· ч/кг.

5) Разработан эскизный проект устройства для формования цилиндрического токосъёма катода ПФС 00.00.000, включающий ведомость эскизного проекта, пояснительную записку и чертежи общего вида. В пояснительной записке к Эскизному проекту приведено описание и обоснование разработки цилиндрической конструкции воздушно-алюминиевых элементов и токосъёма катода. Проведён расчёт токовывода газодиффузионного катода, показавший, что ширина никелевого токосъёма должна быть 8 мм (при толщине 1 мм).

Результаты работ, выполненных на этапе № 1, полностью соответствуют условиям Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.