В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «24» ноября 2014 года № 14.604.21.0152 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года выполнялись следующие работы:

- Изготовление устройства для формования цилиндрического токосъёма катода.

- Разработка эскизного проекта устройства для формования алюминиевого анода.

- Изготовление устройства для формования алюминиевого анода.

- Изготовление алюминиевых анодов (не менее 4-х образцов).

При этом были получены следующие результаты:

1) Изготовлено устройство для формования цилиндрического токосъёма катода в составе: - цилиндрическая оправка; - прижимы; - втулки; - оси; - крепёжные элементы. Устройство, предназначенное для создания экспериментального образца батареи на основе воздушно-алюминиевых элементов, обеспечивает изготовление цилиндрического токосъёма, на который будет напрессовываться газодиффузионный катод – один из основных элементов воздушно-алюминиевого элемента.

2) Разработан эскизный проект устройства для формования алюминиевого анода ПФАТ 00.00.000. Основными элементами устройства являются: - игла ПФАТ 00.00.001; - матрица ПФАТ 00.00.002; - пресс-шайба ПФАТ 00.00.003. В пояснительной записке к Эскизному проекту приведено описание и обоснование разработки цилиндрической конструкции воздушно-алюминиевых элементов и алюминиевых анодов. Также приведено описание устройства для формования анодов, характеристики пресса и прессовой оснастки, обоснование выбора материала для изготовления деталей устройства.

3) В соответствии с разработанным эскизным проектом ПФАТ 00.00.000 изготовлено устройство для формования алюминиевого анода в составе: - игла; - матрица; - пресс-шайба. Устройство обеспечивает изготовление цельных алюминиевых анодов цилиндрической формы с внутренним и внешним диаметрами 21 и 24 мм, соответственно. В качестве материала для изготовления иглы, матрицы и пресс-шайбы выбрана инструментальная сталь марки 3Х2В8Ф.

4) С помощью устройства для формования алюминиевого анода изготовлены экспериментальные образцы алюминиевых анодов трубчатой формы в количестве 10 шт. для проведения дальнейших исследований и выбора наиболее подходящего анода для цилиндрического воздушно-алюминиевого элемента. В качестве основы для изготовления алюминиевых анодов используется сплав алюминия с индием (Al-0.5In).

Цилиндрическая форма анодов, катодов и воздушно-алюминиевых элементов в целом, позволит достичь следующих характеристик для экспериментального образца воздушно-алюминиевой батареи:

- удельная энергоёмкость экспериментального образца – свыше 350 Вт·ч/кг;

- удельная мощность экспериментального образца – 160 Вт/кг;

- удельная энергоёмкость цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов, входящих в состав батареи – не менее 380 Вт·ч/кг.

Результаты работ, выполненных на этапе № 2, полностью соответствуют условиям Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.