В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «24» ноября 2014 года № 14.604.21.0152 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 4 в период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года выполнялись следующие работы:

- Проведение исследований влияния способа циркуляции электролита в цилиндрическом воздушно-алюминиевом элементе на его вольтамперные и разрядные характеристики, результаты которых будут учтены при проведении испытаний экспериментального образца батареи.

- Разработка эскизного проекта экспериментального образца батареи на основе цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов.

- Изготовление экспериментального образца батареи на основе цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов.

- Разработка Программы и методик испытаний экспериментального образца батареи на основе цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов.

При этом были получены следующие результаты:

1) Проведены исследования влияния способа циркуляции электролита в цилиндрическом воздушно-алюминиевом элементе на его вольтамперные и разрядные характеристики. Увеличение скорости циркуляции электролита за счет организации отвода тепла с помощью тепловой трубки позволяет увеличить продолжительность разряда в 1.6 раз (при вводе трубки на всю длину анода по сравнению с вводом на 1/3 длины анода).

2) Разработан эскизный проект экспериментального образца батареи на основе цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов БЦЭ.00.00.000. Основными компонентами батареи являются: четыре цилиндрических элемента; основание; нижний, средний и верхний фланцы; клеммы; кожух; бак; вентиляторы; радиаторы; крепежные элементы.

3) В соответствии с эскизным проектом БЦЭ.00.00.000 изготовлен экспериментальный образец батареи на основе цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов.

4) Разработана Программа и методики испытаний экспериментального образца батареи на основе цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов БЦЭ.00.00.000 ПМ, позволяющая приступить к проведению испытаний экспериментального образца батареи.

Предложенная цилиндрическая форма воздушно-алюминиевых элементов позволит, за счёт снижения массы элементов, достичь высокой удельных характеристик экспериментального образца батареи:

- удельная энергоёмкость – не менее 350 Вт·ч/кг;

- удельная мощность – 160 Вт/кг;

- удельная энергоёмкость цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов, входящих в состав батареи – не менее 380 Вт·ч/кг.

Удельная энергоёмкость разрабатываемых батарей на основе цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов сопоставима с удельной энергией для водородно-воздушных топливных элементов 80-375 Вт·ч/кг (с учетом, или без учета системы хранения водорода, соответственно), однако заметно выше, чем для широко используемых в настоящее время литий-ионных аккумуляторов (100-200 Вт·ч/кг). Стоимость воздушно-алюминиевых батарей заметно ниже существующих аналогов электрохимических систем. Продукты электрохимического окисления алюминия легко включаются в цикл производства металла.

Результаты работ, выполненных на этапе № 4, полностью соответствуют условиям Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.