УДК 538.91

## Теоретическое исследование электронных свойств бислоев пента-графена

## А.Н. Токсумаков1,2, Е.В. Суханова2, Д.Г. Квашнин1,2, З.И. Попов2

### 1Московский физико-технический институт (НИУ)

### 2Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН

### adilet.toksumakov@phystech.edu

Структура пента-графена впервые была предложена в 2015 году1. Теоретические исследования показывают, что пента-графен динамически стабилен и сохраняет структуру вплоть до 1000 К1. Пента-графен проявляет уникальные физические свойства, например, он обладает отрицательным коэффициентом Пуассона1 (μ=-0.07); демонстрирует сверхвысокую прочность1; проявляет полупроводниковые свойства1 (3.25 эВ) и интересные оптические свойства2. Пента-графен рассматривается в качестве перспективного материала для Li/Na ионных батарей 3, так было показано, что максимальное число адсорбированных на поверхности пента-графена ионов Li/Na равно 4 (в расчете на элементарную ячейку), а соответствующая теоретическая емкость достигает 1489 мА ч г-1. Пента-графен также может найти возможное применение в качестве газового сенсора4–7 или в области водородной энергетики8. Помимо монослоя пента-графена изучались и многослойные структуры, состоящие из 2 и даже 3 слоев пента-графена в различных упаковках. Так, например, в работе9 проводились DFT-расчеты электронных свойств двуслойных и трехслойных структур. Все рассмотренные структуры являются полупроводниковыми, независимо от последовательности укладки. Таким образом, благодаря уникальным свойствам пента-графен может найти множество применений в различных наноэлектронных устройствах, в качестве газовых сенсоров и даже в энергетике.

В данной работе при помощи метода функционала электронной плотности (DFT)10 с использованием программного пакета VASP было проведено теоретическое исследование монослоя пента-графена и бислойных структур пента-графена различной упаковки, моделирование энергетической и динамической стабильности при помощи расчета спектров фононных колебаний, а также расчет электронных свойств. Квантово-механические расчеты были проведены в рамках приближения обобщенного градиента GGA11, а электрон-ионные взаимодействия описывались псевдопотенциалами PAW12.

Рассматривались следующие структуры: монослойный пента-графен, бислойные упаковки типа AA, AB, AAr. Стоит отметить, что в случае последней упаковки было обнаружено две возможных конфигурации, отличающиеся типом связи и электронными свойствами. Структура с Ван-дер-Ваальсовым межслоевым связыванием имеет ширину запрещенной зоны 2.1 эВ в то время, как структура с ковалетным связыванием между углеродными слоями имеет ширину 1.3 эВ.

При помощи расчета спектра фононных колебаний было показано, что структуры монослоя пента-графена, а также бислойные упаковки AA и 2 конфигурации с упаковкой AAr являются динамически устойчивыми, в то время как в спектре фононных колебаний структуры AB присутствуют мнимые частоты, что говорит об отсутствии динамической стабильности для данной упаковки бислойного пента-графена. Исследование электронных свойств показало, что все бислойные структуры пента-графена являются полупроводниками, так же как и их отдельные монослои.

Рис. 1. – Атомная структура монослоя пента-графена

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-73-20183 "Дизайн низкоразмерных наноматериалов для искусственного фотосинтеза".

Литература:

1.	Zhang, S. et al. Penta-graphene: A new carbon allotrope. PNAS 112, 2372–2377 (2015).

2.	Wang, Z. et al. Electronic and optical properties of novel carbon allotropes. Carbon 101, 77–85 (2016).

3.	Xiao, B., Li, Y., Yu, X. & Cheng, J. Penta-graphene: A Promising Anode Material as the Li/Na-Ion Battery with Both Extremely High Theoretical Capacity and Fast Charge/Discharge Rate. ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 35342–35352 (2016).

4.	Zhang, C.-P., Li, B. & Shao, Z.-G. First-principle investigation of CO and CO2 adsorption on Fe-doped penta-graphene. Applied Surface Science 469, 641–646 (2019).

5.	Cheng, M.-Q. et al. Penta-Graphene as a Potential Gas Sensor for NOx Detection. Nanoscale Res Lett 14, 306 (2019).

6.	Qin, H., Feng, C., Luan, X. & Yang, D. First-principles investigation of adsorption behaviors of small molecules on penta-graphene. Nanoscale Res Lett 13, 1–7 (2018).

7.	Wang, M. et al. Penta-graphene as a promising controllable CO2 capture and separation material in an electric field. Applied Surface Science 502, 144067 (2020).

8.	Sathishkumar, N., Wu, S.-Y. & Chen, H.-T. Boron- and nitrogen-doped penta-graphene as a promising material for hydrogen storage: A computational study. International Journal of Energy Research 43, 4867–4878 (2019).

9.	Wang, J. et al. A first-principles study of the electrically tunable band gap in few-layer penta-graphene. Physical Chemistry Chemical Physics 20, 18110–18116 (2018).

10.	Hohenberg, P. & Kohn, W. Inhomogeneous Electron Gas. Phys. Rev. 136, B864–B871 (1964).

11.	Zhang, Y. & Yang, W. Comment on “Generalized Gradient Approximation Made Simple”. Phys. Rev. Lett. 80, 890–890 (1998).

12.	Perdew, J.P., Burke, K. & Ernzerhof, M. Generalized Gradient Approximation Made Simple. Phys. Rev. Lett. 77, 3865–3868 (1996).